
[bookmark: _GoBack]热镀锌角钢+镀锌槽钢 产品介绍（独立站中文版）
作为钢结构工程的核心基础型材，我们专注于高品质热镀锌角钢与镀锌槽钢的研发、生产与出口，两大系列产品凭借优异的防腐性能、稳定的力学结构、广泛的适配场景，成为建筑、市政、光伏、化工等多领域的优选型材，源头工厂直供，支持定制化加工，全套出口资质齐全，全程保障工程结构安全耐用，为您的项目提供高性价比型材解决方案。
[bookmark: heading_0]🔥 核心产品系列：两大主力型材，精准适配多元需求
我们深耕镀锌型材领域，聚焦市场主流需求，重点打造热镀锌角钢与镀锌槽钢两大系列，均采用标准热浸镀锌工艺，兼顾强度与防腐性，可根据项目规格、使用环境、承载需求灵活选型，覆盖各类钢结构工程场景，适配全球不同区域施工需求。
[bookmark: heading_1]一、热镀锌角钢—— 万能支撑型材，适配多场景搭建
热镀锌角钢又称镀锌角铁，采用优质钢材经热浸镀锌工艺加工而成，截面呈L型，具有结构紧凑、受力均匀、安装便捷等特点，是钢结构工程中最常用的支撑、连接型材，广泛应用于框架搭建、支架固定、防护围栏等场景，性价比突出，适配各类常规环境。
[bookmark: heading_2]✅ 核心优势
· 材质优良，力学稳定：精选Q235B/Q355B高强度碳钢，抗拉、屈服强度达标，抗弯、抗扭、抗冲击能力优异，截面受力均匀，可有效承载各类荷载，满足不同工程的支撑与连接需求，保障结构长期稳定。
· 热浸镀锌工艺，防腐耐用：采用符合GB/T 13912标准的热浸镀锌工艺，将除锈后的角钢浸入440~460℃熔融锌液中，形成均匀、致密的纯锌层与锌铁合金层，锌层平均厚度不低于85μm，远超行业基础标准，可有效抵御大气、雨水、轻度盐碱等腐蚀，户外使用寿命可达25年以上，大幅降低后期维护成本与更换频率。
· 造型灵活，适配性广：截面呈L型，可根据工程需求切割、拼接，适配直角连接、支撑加固等多种场景，无需复杂加工，可直接用于各类钢结构框架、支架、围栏、货架等搭建，适配建筑、市政、光伏、农业等多领域。
· 高性价比，成本可控：生产工艺成熟，批量生产优势明显，相比其他防腐型材初期投资成本更低，且使用寿命长、维护成本低，适合大规模工程、常规环境项目，实现性能与成本的平衡，性价比优势突出。
[bookmark: heading_3]📐 核心规格参数
	参数类别
	详细说明

	常用材质
	Q235B、Q355B高强度碳钢

	防腐工艺
	热浸镀锌，锌层平均厚度≥85μm，符合GB/T 13912标准，经原料检验、酸洗、镀锌、钝化等多道工序加工而成

	截面类型
	等边角钢、不等边角钢（可按需定制）

	规格范围
	等边角钢：20×20×3mm - 200×200×24mm；不等边角钢：25×16×3mm - 200×125×18mm

	标准长度
	6m、9m、12m（支持定尺裁切，最长可定制18m）

	力学性能
	抗拉强度≥375MPa，屈服强度≥235MPa，延伸率≥26%，可满足各类支撑、连接荷载需求

	使用寿命
	常规户外环境下≥25年，腐蚀环境下可通过加厚锌层提升使用寿命

	适用场景
	钢结构框架、光伏支架支撑、围栏护栏、货架搭建、市政工程、建筑支撑、设备底座等


[bookmark: heading_4]二、镀锌槽钢—— 承重主力型材，适配重载场景
镀锌槽钢采用优质碳钢经冷弯成型、热浸镀锌工艺加工而成，截面呈凹槽型，具有截面惯性矩大、承重能力强、抗变形性能优异等特点，是重载钢结构工程的核心型材，广泛应用于建筑承重、设备支架、桥梁支撑、厂房立柱等场景，尤其适配重载、复杂环境下的工程需求。
[bookmark: heading_5]✅ 核心优势
· 重载承重，抗变形强：截面呈凹槽型，惯性矩大、抗弯能力突出，可有效承受纵向荷载与横向压力，不易变形、不易断裂，适配重载场景，能满足大型设备、厂房、桥梁等工程的承重需求，保障结构安全稳定。
· 超强防腐，适配广泛：采用标准热浸镀锌工艺，形成致密的纯锌层与锌铁合金层，防腐性能优异，中性盐雾试验可达600小时以上，可有效抵御大气、雨水、盐碱、工业废气等腐蚀，适配户外、潮湿、工业污染等多种环境，使用寿命可达25年以上，无需频繁维护[2]。
· 工艺精湛，品质可靠：采用冷轧成型+热浸镀锌一体化工艺，尺寸精度高，截面平整，无毛刺、无裂纹，镀锌层附着牢固，可进行冷冲、轧制、弯曲等各种成型而不损坏镀层，适配现场加工安装需求[2]。
· 定制灵活，适配性强：可根据工程承重需求，定制不同规格、厚度的槽钢，支持定尺裁切、钻孔、折弯等个性化加工，适配建筑、桥梁、化工、港口、光伏支架主梁等多种重载场景，通用性强。
· 性能全面，性价比高：兼具高强度、高防腐、高承重优势，热镀锌后相当于一次退火处理，能有效改善钢基体的机械性能，消除成型焊接时的应力，长期使用成本低，综合性价比突出[2]。
[bookmark: heading_6]📐 核心规格参数
	参数类别
	详细说明

	常用材质
	Q235B、Q355B高强度碳钢（基板可选S350GD）

	防腐工艺
	热浸镀锌，锌层平均厚度≥85μm，符合GB/T 13912标准，表面光亮美观，防腐性能优于电镀锌[2]

	截面类型
	普通槽钢、轻型槽钢、重型槽钢（可按需定制非标截面）

	规格范围
	5# - 40#（高度50mm - 400mm，厚度3.5mm - 14.5mm）

	标准长度
	6m、9m、12m（支持定尺裁切，最长可定制18m，可按需钻孔、折弯）

	力学性能
	抗拉强度≥375MPa，屈服强度≥235MPa，抗弯能力优异，可承受重载荷载，抗变形性能强

	使用寿命
	常规环境下≥25年，恶劣腐蚀环境下≥20年，适配-40℃至85℃极端温度

	适用场景
	建筑承重结构、厂房立柱、桥梁支撑、设备支架、港口机械、光伏支架主梁、化工设备底座等重载场景


[bookmark: heading_7]📊 两大系列型材核心差异对比
	对比维度
	热镀锌角钢
	镀锌槽钢

	截面形状
	L型（等边角/不等边角），结构紧凑
	凹槽型，截面惯性矩大

	核心特性
	轻便灵活、安装便捷、适配性广，主打支撑与连接
	承重强、抗变形、稳定性好，主打重载与承重

	防腐性能
	优异，热浸镀锌工艺，常规环境下≥25年使用寿命
	优异，热浸镀锌工艺，重载+腐蚀环境下仍可稳定使用≥20年

	初期成本
	较低，轻便易运输，加工成本低，性价比突出
	略高，材质更厚、重量更大，加工工艺更复杂

	核心用途
	支撑、连接、围栏、小型支架、框架搭建
	承重结构、重载支架、立柱、桥梁支撑、大型设备底座

	运输难度
	较低，重量轻便，堆叠运输便捷，损耗小
	中等，重量较大，需专业运输，注意防护

	适用场景
	常规环境、中小型工程、各类支架与框架搭建
	重载场景、大型工程、腐蚀环境、承重结构工程


[bookmark: heading_8]🌟 两大系列共同优势
· 权威认证，出口无忧：均可提供ISO 9001、CE、TÜV、UL、SGS等权威认证，全套出口单证（原产地证CO、FORM E、FORM A、装箱单、商业发票等）齐全，支持海运、陆运、空运多式联运，直达全球各地，全程专人跟进，确保货物安全准时送达。
· 定制灵活，适配性强：均可根据工程需求，定制规格、厚度、长度，支持定尺裁切、钻孔、折弯、焊接等个性化加工，提供一站式定制化解决方案，适配不同规模、不同场景的工程需求。
· 安装便捷，效率翻倍：均采用标准化生产，尺寸精度高，现场无需复杂加工，可直接拼接、安装，大幅缩短施工周期，降低人工成本，适配规模化施工与小型项目快速落地。
· 品质可控，售后完善：原料精选，每批产品均经过力学性能检测、镀锌层厚度检测、尺寸校验等多道质检，符合GB/T 13912、GB/T 706等国际标准；提供安装指导、技术咨询、售后维护一站式服务，质量问题全程负责。
[bookmark: heading_9]🛠️ 全场景适配范围
无论是常规环境的中小型框架工程，还是重载、腐蚀环境的大型承重工程，我们的热镀锌角钢与镀锌槽钢均可精准适配，覆盖以下核心场景，满足多领域工程需求：
· 建筑工程：钢结构框架、建筑支撑、立柱、横梁、阳台护栏、楼梯扶手，角钢负责连接支撑，槽钢负责承重加固。
· 光伏工程：光伏支架支撑件（角钢）、支架主梁（槽钢），适配地面、屋顶、分布式光伏电站，防腐耐用，保障支架稳定。
· 市政工程：道路围栏、路灯支架、公交站台、市政护栏、排水管道支架，适配户外常规环境，使用寿命长。
· 重载工程：厂房立柱、桥梁支撑、港口机械支架、大型设备底座、化工设备支架，优先选用镀锌槽钢，承重抗变形能力突出。
· 其他场景：货架搭建、仓储设备、农业大棚框架、围墙围栏，可根据需求灵活选用角钢或槽钢，兼顾成本与性能。
[bookmark: heading_10]🤝 选择我们的核心理由
· 源头工厂直供：自有热浸镀锌生产线、型材成型生产线，年产能充足，无中间商加价，批量采购价格更具竞争力，支持小批量样品订单，可按需定制生产。
· 专业技术支撑：拥有资深工程师团队，可根据工程荷载、使用环境，为您精准推荐角钢、槽钢选型，提供规格设计、加工方案、安装指导等全流程技术支持。
· 品质严格可控：遵循GB/T 13912、GB/T 706等国家标准，每批产品均提供权威质检报告，从原料采购、成型加工到热浸镀锌，全程溯源，杜绝不合格产品出厂，镀锌层附着牢固、防腐性能达标。
· 全流程服务：从定制设计、生产制造、物流运输，到安装指导、售后维护，提供一站式服务，解决您的采购与项目落地痛点，合作全程无忧，可承接OEM/ODM定制订单。
[bookmark: heading_11]📞 联系我们获取报价与方案
如需热镀锌角钢、镀锌槽钢的详细规格书、材质报告、样品，或对接批量采购、非标定制订单，欢迎随时联系，我们将为您提供免费选型建议、报价及技术咨询：
📧 邮箱：sales@solarbracket-factory.com
📱 WhatsApp/联系电话：+86 138XXXXXXX
🏭 工厂地址：中国天津市静海区（可预约实地考察）
*承接OEM/ODM定制订单，为全球客户提供热镀锌角钢、镀锌槽钢一站式采购、加工、出口解决方案！*
|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)

