
[bookmark: _GoBack]镀锌光伏支架+锌铝镁光伏支架 产品介绍（独立站中文版）
作为光伏电站的核心支撑载体，我们专注于高品质镀锌光伏支架与锌铝镁光伏支架的研发、生产与出口，两大系列产品凭借优异的防腐性能、稳定的承重表现、便捷的安装体验，适配全球各类光伏项目场景，源头工厂直供，支持定制化设计，全套出口资质齐全，全程保障光伏系统高效、长久稳定运行，为您的光伏项目提供高性价比支撑解决方案。
[bookmark: heading_0]🔥 核心产品系列：两大主力支架，精准适配不同需求
我们深耕光伏支架领域，聚焦市场主流需求，重点打造镀锌光伏支架与锌铝镁光伏支架两大系列，兼顾性价比与高性能，可根据项目环境、预算、使用寿命需求灵活选型，覆盖地面、屋顶、分布式等全场景光伏项目。
[bookmark: heading_1]一、镀锌光伏支架（热浸镀锌工艺）—— 高性价比之选，适配常规场景
镀锌光伏支架采用热浸镀锌工艺，将优质钢材浸入熔融锌液中，形成均匀、致密的锌层保护层，兼具高强度、高性价比优势，是目前光伏项目中应用最广泛、最成熟的支架类型，适配各类常规环境，性价比突出。
[bookmark: heading_2]✅ 核心优势
· 材质优良，承重稳定：精选Q235B/Q355B高强度碳钢，力学性能稳定，抗拉、屈服强度达标，抗弯、抗扭、抗冲击能力优异，可有效分散光伏组件重量，适配不同跨度需求，避免因组件自重或外力导致的变形、损坏，满足光伏电站长期承重需求。
· 热浸镀锌工艺，防腐耐用：采用符合GB/T 13912标准的热浸镀锌工艺，锌层平均厚度不低于85μm（6mm以上钢材），远超行业基础标准，可有效抵御大气、雨水、轻度盐碱等腐蚀，在常规户外环境下使用寿命可达25年以上，与光伏组件寿命同步，大幅降低后期维护成本。
· 高性价比，成本可控：生产工艺成熟，批量生产优势明显，相比锌铝镁支架初期投资成本更低，适合大规模地面电站、普通屋顶分布式光伏等对成本敏感、环境相对温和的项目，实现性能与成本的平衡。
· 安装便捷，适配性广：模块化设计，所有部件提前预制、标准化生产，现场无需复杂焊接，可通过螺栓快速拼接；适配166mm、182mm、210mm等所有主流光伏组件，支持固定角度与可调角度设计，适配平屋顶、斜屋顶、地面等多种安装场景。
[bookmark: heading_3]📐 核心规格参数
	参数类别
	详细说明

	常用材质
	Q235B、Q355B高强度碳钢

	防腐工艺
	热浸镀锌，锌层平均厚度≥85μm（6mm以上钢材），符合GB/T 13912标准

	支架类型
	固定支架、手动可调支架（角度0°-90°可定制）

	适配组件
	166mm、182mm、210mm等所有主流单晶硅、多晶硅组件

	钢材厚度
	3.0mm-8.0mm（可按需定制）

	标准长度
	6m、9m、12m（支持定尺裁切，最长可定制18m）

	抗风抗雪能力
	可抵御12级台风、50cm积雪荷载，符合GB50797-2012标准

	使用寿命
	常规环境下≥25年

	适用场景
	普通地面光伏电站、工商业屋顶分布式、农村光伏扶贫项目等常规环境


[bookmark: heading_4]二、锌铝镁光伏支架—— 高性能防腐之选，适配恶劣场景
锌铝镁光伏支架是新一代高性能防腐支架，在锌层基础上添加铝、镁及微量硅元素（常规配比53%铝、43%锌、2%镁、1.5%硅），形成致密的三元合金保护层，兼具轻量化、高防腐、切口自愈等优势，尤其适配高盐雾、高湿度、工业污染等恶劣环境，长期使用成本更具优势。
[bookmark: heading_5]✅ 核心优势
· 超强防腐，性能卓越：独特的锌铝镁三元合金镀层，防腐性能是传统热浸镀锌的4倍以上，中性盐雾试验可达1000小时以上，部分高端产品可达3000小时，能有效抵御沿海高盐雾、潮湿多雨、工业废气等恶劣环境的腐蚀，使用寿命可达30年以上，大幅降低后期更换与维护成本。
· 切口自愈，无需额外防护：具备独特的切口自愈特性，支架切割后，镀层中的锌、铝、镁元素会随水膜迁移至裸露切口，形成致密的保护膜，抑制切口腐蚀，无需额外进行防腐处理，解决了传统支架切口易生锈的痛点，尤其适合现场裁切的项目场景。
· 强度与轻量化平衡：强度高于传统铝合金支架，重量远低于热浸镀锌支架，在保证承重稳定的同时，大幅降低运输、搬运和安装难度，减少对屋顶、地面支撑结构的负荷，尤其适合屋顶分布式、水上光伏等对支架重量敏感的项目。
· 高效便捷，成本可控：采用钢厂预制镀层钢带冷弯成型，无需二次镀锌，交货周期比镀锌支架缩短30%；虽然初期投资略高于镀锌支架，但超长使用寿命和低维护需求，使得长期综合成本更具优势，性价比突出。
· 环保节能，适配广泛：材料可回收利用，生产过程无铬酸盐处理，符合可持续发展理念；适配所有主流光伏组件，支持固定、可调及跟踪式设计，覆盖沿海、高原、沙漠、水上等各类复杂场景。
[bookmark: heading_6]📐 核心规格参数
	参数类别
	详细说明

	常用材质
	锌铝镁合金镀层钢带（基板可选Q235B、S350GD）

	镀层标准
	双面镀层≥275g/㎡（C4及以上腐蚀环境），折算厚度约≤20μm，符合GB/T2518标准

	支架类型
	固定支架、手动可调支架、单轴/双轴跟踪支架

	适配组件
	166mm、182mm、210mm等所有主流光伏组件

	基板厚度
	1.5mm-3.0mm（3mm以下基板自愈效果更佳，3mm以上建议加强切口防护）

	标准长度
	6m、9m、12m（支持定尺裁切，最长可定制18m）

	抗风抗雪能力
	可抵御12级台风、50cm积雪荷载，热稳定性优异，适应-40℃至85℃极端温度

	使用寿命
	恶劣环境下≥30年，常规环境下可达35年以上

	适用场景
	沿海地区、海上光伏、高湿度地区、工业污染区、沙漠、高原、水上光伏（渔光互补）等恶劣环境


[bookmark: heading_7]📊 两大系列支架核心差异对比
	对比维度
	镀锌光伏支架（热浸镀锌）
	锌铝镁光伏支架

	防腐性能
	良好，中性盐雾试验约600小时，适配常规环境
	卓越，中性盐雾试验≥1000小时，是镀锌的4倍以上，适配恶劣环境

	核心特性
	高强度、高性价比、工艺成熟
	切口自愈、轻量化、高防腐、环保节能

	使用寿命
	≥25年（常规环境）
	≥30年（恶劣环境），常规环境可达35年以上

	初期成本
	较低，性价比突出
	略高，比镀锌支架低800-1600元/吨（因地区镀锌成本差异）

	长期成本
	中等，需定期检查维护
	较低，低维护、少更换，综合性价比更高

	交货周期
	常规，需二次镀锌处理
	较短，预制镀层直接成型，无需二次加工

	适用场景
	常规地面、普通屋顶、扶贫项目等温和环境
	沿海、高盐雾、高湿度、工业污染、水上等恶劣环境


[bookmark: heading_8]🌟 两大系列共同优势
· 权威认证，出口无忧：均可提供ISO 9001、CE、TÜV、UL、SGS等权威认证，全套出口单证（原产地证CO、FORM E、FORM A、装箱单、商业发票等）齐全，支持海运、陆运、空运多式联运，直达全球各地，全程专人跟进。
· 定制灵活，适配性强：均可根据光伏组件尺寸、安装场景、纬度日照条件，定制支架尺寸、角度、厚度及表面处理方式，提供一站式定制化解决方案，适配不同规模光伏项目。
· 安装便捷，效率翻倍：均采用模块化、标准化设计，现场无需复杂焊接，螺栓快速拼接，安装流程简单，可大幅缩短施工周期，降低人工成本，适配规模化施工与小型项目快速落地。
· 品质可控，售后完善：原料精选，每批产品均经过力学性能检测、防腐层检测、尺寸校验等多道质检，符合GB50797-2012、EN 1090等国际标准；提供安装指导、技术咨询、售后维护一站式服务，质量问题全程负责。
[bookmark: heading_9]🛠️ 全场景适配范围
无论是常规环境的大规模地面电站、工商业屋顶分布式，还是恶劣环境的沿海光伏、水上光伏、沙漠电站，我们的镀锌与锌铝镁光伏支架均可精准适配，涵盖以下核心场景：
· 地面光伏电站：大型集中式地面电站、农村光伏扶贫项目，可根据地形选择镀锌或锌铝镁支架，兼顾成本与性能。
· 屋顶分布式：平屋顶、斜屋顶、彩钢瓦屋顶，锌铝镁支架轻量化优势更适配屋顶承重需求，镀锌支架性价比更具优势。
· 恶劣环境项目：沿海地区、海上光伏、渔光互补、工业污染区、高原沙漠，优先选择锌铝镁支架，超强防腐保障长期稳定运行。
· 其他场景：光伏车棚、农业光伏（农光互补）、小型分布式光伏项目，可根据预算与环境灵活选型。
[bookmark: heading_10]🤝 选择我们的核心理由
· 源头工厂直供：自有热浸镀锌、锌铝镁冷弯成型生产线，年产能充足，无中间商加价，批量采购价格更具竞争力，支持小批量样品订单。
· 专业技术支撑：拥有资深工程师团队，可根据项目环境、预算，为您精准推荐镀锌或锌铝镁支架选型，提供结构设计、安装指导等全流程技术支持。
· 品质严格可控：遵循GB/T 13912、GB/T2518等国家标准，每批产品均提供权威质检报告，从原料到成品全程溯源，杜绝不合格产品出厂。
· 全流程服务：从定制设计、生产制造、物流运输，到安装指导、售后维护，提供一站式服务，解决您的采购与项目落地痛点，合作全程无忧。
[bookmark: heading_11]📞 联系我们获取报价与方案
如需镀锌光伏支架、锌铝镁光伏支架的详细规格书、材质报告、样品，或对接批量采购、非标定制订单，欢迎随时联系，我们将为您提供免费选型建议、报价及技术咨询：
📧 邮箱：sales@solarbracket-factory.com
📱 WhatsApp/联系电话：+86 138XXXXXXX
🏭 工厂地址：中国天津市静海区（可预约实地考察）
*承接OEM/ODM定制订单，为全球客户提供镀锌、锌铝镁光伏支架一站式采购、加工、出口解决方案！*
|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)

